# Cergo fit SPEED

Cergo fit SPEED (артикул: 2532 0200) является специальной паковочной массой на основе фосфатов для изготовления пресс-форм для прессованной керамики. Cergo fit SPEED не содержит гипса и графита. Масса Cergo fit SPEED замешивается с помощью жидкости Cergo fit SPEED-Liquid (артикул: 540 0117).

1. Рекомендации по обработке

| Параметр обработки | Рекомендованное значение |
| --- | --- |
| Температура материала | 21 °C |
| Соотношение при смешивании | 100 г : 25 мл |
| Время смешивания под вакуумом | 60 секунд |
| Время обработки | 5 - 7 минут |

2. Важные указания

Перед началом работы необходимо ознакомится с указанными в пункте 8 мерами по технике безопасности. Нельзя допускать соприкосновения Cergo fit SPEED с гипсом или содержащими гипс массами, так как это может привести к повреждению прессованной керамики (Cergogold). Поэтому для смешивания Cergo fit SPEED необходимо использовать отдельные стаканчики для замешивания и чистый шпатель.

Хранить Cergo fit SPEED следует в прохладном и сухом месте. При правильном складировании время хранения данной массы, включая жидкость SPEED – Liquid, составляет 18 месяцев. Cergo fit SPEED-Liquid необходимо защищать от замерзания  и складировать при комнатной температуре от 5 °C до 30 ° C (максимально допустимая температура)!

3. Регулирование расширения

Cergo fit SPEED смешивается с жидкостью Cergo fit SPEED-Liquid. За счет разбавления жидкости для замешивания дистиллированной водой можно регулировать процесс расширения массы для достижения оптимальной посадки всех видов получаемых работ.

Специальные рекомендации по концентрации, которые Вы можете корректировать индивидуально:

- Реставрация фронтальных зубов:   	        	около 80% ( 20: 5 (мл)

- Реставрация жевательных зубов:             	около 75% ( 19: 6 (мл)

- Вкладка, 3 поверхности:		        	около  85% ( 21: 4 (мл)

- Вкладка, 2 поверхности::		 	около 90% ( 22: 3 (мл)

- Вкладка, 1 поверхность::		 	около 90% ( 22: 3 (мл)

- Винир (накладка):			 	около 85% ( 21: 4 (млl)

Просьба обратить внимание на то, что многочисленные параметры обработки (такие как, температура, материал для моделирования и т.д.) могут влиять на качество посадки, поэтому возможны отклонения от вышеназванных рекомендаций.

4. Замешивание паковочной массы

Вначале порошок и жидкость смешивают в ручную чистым шпателем около 30 секунд (включая время насыпания) в чистом стаканчике вакуумного смесителя Multivac. После этого массу выдерживают около 30 секунд под вакуумом. Затем смешивают под вакуумом в вакуумном  смесителе Multivac в течение 60 секунд.

При смешивании с помощью аппарата Multivac compact просьба использовать номер программы 1 (Deguvest CF).

При смешивании массы необходимо учитывать следующее:

Точное соблюдение соотношения смешиваемых компонентов и времени смешивания является определяющим для получения константных, постоянно воспроизводимых, результатов. Поэтому рекомендуется четко соблюдать пропорциональные соотношения и время смешивания. Получение полного вакуума в стаканчике для смешивания является фактором, определяющим качество конечного результата, поэтому нужно дождаться сигнала индикатора о достижении полного вакуума и только тогда начинать процесс смешивания.

4.1 Паковка

Предварительно обработанное вазелином муфельное кольцо устанавливается на формирователе муфеля. Замешанная паковочная масса Cergo fit SPEED заливается в муфель под легкой вибрацией для предотвращения образования воздушных пузырей, после этого устанавливается направляющая муфеля. Направляющая муфеля гарантирует правильную высоту муфеля и положение муфеля под прямым углом для прессования в печи. Через 10 минут муфельное кольцо и формирователь можно удалить.

Контролируйте надежность установки муфеля на его основании/установочной площадке. Возможные помехи должны быть удалены.

5. Предварительный прогрев

По своим свойствам Cergo fit SPEED относится к так называемым быстронагреваемым паковочным массам. Для достижения точно воспроизводимых результатов необходимо учитывать следующие рекомендации:

Через 15 минут после смешивания порошка и жидкости муфель незамедлительно установить в предварительно прогретую до температуры 850°C печь. Необходимо обращать внимание на то, что муфель, а также прессующий штемпель должны быть установлены в печи под наклоном, а канал прессования должен быть виден.

Для достижения равномерного нагрева муфеля необходимо сделать время выдержки 40 минут при конечной температуре.

6. Прессование

Прессование производится в соответствии с указаниями по технологии изготовления прессованной керамики,  представляемой производителем.

7. Распаковка

После прессования муфель охлаждают при комнатной температуре и распаковывают. Для облегчения процесса распаковки с помощью прессующего штемпеля из оксида алюминия отмечают место расположения объекта, после чего осторожно расщепляют муфель ножом для гипса.

До появления объекта используют пескоструйную очистку в 4 бара, сами объекты распаковывают с давлением около 2 бар. Для пескоструйной очистки необходимо использовать средство из стеклянных гранул размером 50 микрон (µm).

8. Меры безопасности

При использовании не смешивать с другими жидкостями или материалами, так как при этом нельзя исключить риски для здоровья, а также ущерб качеству прессования.

Все зуботехнические паковочные массы содержат частицы кристаллического кварца и/или кристобалита. Вдыхание этих субстанций может нанести вред здоровью. Их продолжительное вдыхание может явиться причиной силикоза., поэтому при работе необходимо защищать дыхательные пути.

Дальнейшие рекомендации указаны в листах безопасности.

Рекомендации по работе с жидкостями для замешивания паковочных масс:

При попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом. При возможном попадании в глаза промыть водой и обратиться за консультацией к окулисту.

Жидкости для замешивания содержат щелочь.