ДЕГУФОРМ/Deguform

Инструкция по использованию

1 Описание

Дегуформ представляет собой высококачественную покрывающую силиконовую дублирующую массу для изготовления вторичной модели в зуботехнической практике.

Двухкомпонентная силиконовая масса предназначена для всех современных техник дублирования и убеждает следующими своими свойствами:

- высокая точность слепка

- стабильность воспроизведения формы и прочность на разрыв

- жидкая консистенция

- стабильная и гладкая поверхность модели

- простое и надежное использование благодаря дозировке 1:1

- экономия времени по сравнению с гелевыми дублирующими массами

Для работы с Дегуформом мы рекомендуем кювету для дублирования из пластмассы или стекла производства фирмы ДЕГУССА и прибор для дозировки DG 1.

- Указания по применению

- Подготовить кювету для дублирования для Дегуформа. Она состоит из дна, боковой поверхности, индивидуально регулируемой небной крышки и манжеты из пенопласта.

- Мастер-модель не смачивать, дублировать в сухом и чистом состоянии.

Силиконовая масса для дублирования очень чувствительна к катализаторам-ядам. Таковыми являются, например, изолирующие средства, циан-акрилаты, пластмассы. Они могут замедлять или препятствовать отвердеванию.

- Вкладку из пенопласта уложить вокруг мастер-модели для экономии дублирующего материала. Покрываемая сторона должна быть вверху.

Таким образом подготовленную модель разместить на дне кюветы. Небную крышку и боковую поверхность смонтировать и вставить в дно кюветы. Небную крышку в заключении индивидуально установить на необходимой высоте; благодаря конструкции она в данной ситуации фиксируется.

- Замешивание Дегуформа

Дегуформ в соотношении 1:1 хорошо замешать в стаканчике для дозировки и смешивания до однородного цвета. Затем немедленно залить тонкой струйкой кювету для дублирования,

или

Дегуформ в соотношении 1:1 залить в стаканчик для смешивания к прибору Multivac(, быстро замешать и смешивать в Multivac( фирмы Дегусса в течение 35 с под вакуумом. Затем массу немедленно тонкой струйкой залить в кювету для дублирования. Силикон для дублирования легко удаляется после затвердевания из стаканчика для смешивания и с мешалок.

Для точной дозировки и экономии времени при смешивании Дегуформа мы рекомендуем прибор для дозировки и смешивания фирмы Дегусса DG1.

Дублирующую кювету заполнять силиконом до заполнения отверстий в небной крышке кюветы, которые служат для дополнительной ретенции (фиксации).

- Через ок. 40 минут (при комнатной температуре) силикон застывает. Кювету для дублирования перевернуть. Снять дно кюветы. Вынуть вкладку из пенопласта. Удалить мастер-модель из силиконовой формы (возможно использование сжатого воздуха).

- Форма из силикона эластична и на долгое время сохраняет точную форму. Перед заливкой паковочной массы форму из силикона смазать жидкостью Waxit( (Ваксит) и высушить воздухом. Таким образом улучшается обволакивание объекта паковочной массой.

- Технические параметры:

Катализатор				белый

Отвердитель				синий

Конечный цвет				гомогенный светло-синий

Соотношение смешивания		1:1

Время обработки				ок. 5 минут

Время схватывания			ок. 45 минут

- Форма поставки Дегуформа		Номер продукта

Deguform силиконовая дублирующая масса

катализатор и отвердитель

по 1 бутылке по 1000 г				2511 0002

по 1 канистре по 6 кг				2511 0012

по 1 канистре по 21 кг				2511 0042

Базовое оснащение:

2 кг Deguform

Стаканчик для дозирования и смешивания

Кювета для дублирования из пластмассы

Аэрозоль Waxit 150 мл				2512 0001

- Поставляемые принадлежности

Прибор для дозирования и смешивания DG1

с 2 штуцерами для подключения емкостей с

Deguform, 40 канюлей для смешивания

1 инструкция по использованию,

1 гарантийный талон				2307 0001

Стаканчик для дозирования и смешивания	2540 0080

Канюли для смешивания к DG1

упаковка по 100 шт.				2351 11280

Клапан быстрого подключения к DG 1

белый для 1000 г бутылки

Deguform-катализатора				5031 1250

Клапан быстрого подключения к DG 1

синий для 1000 г бутылки

Deguform-отвердитель				5031 1250

Шланг подключения к DG 1

для 6 кг канистры

Упаковка 2 шт.					2540 0083