Duceragold Kiss			(Keep it simple and safe – Сделай просто и надежно)

Описание продукции и инструкция по применению

гидротермальной керамики Duceragold Kiss

в системе GoldenGate

Kiss – 73 керамические массы, 100%-ный результат

Многофункциональные массы				5

Kiss и система GoldenGate					7

Концепция Kiss						10

Техника применения

Общие указания по выполнению обжига			14

Подготовка к нанесению слоев керамики			15

Базовая схема нанесения слоев керамики			16

Индивидуальное нанесение слоев керамики		18

Техника работы с плечевыми массами			22

Техника соединения						24

Ассортимент

Вся продукция Duceragold Kiss				26

Сервис

Рекомендации по обжигу					30

Таблица комбинаций цветов				37

Сокращения							39

Алгоритмы решения возможных проблем		40

Контакты							41

Многофункциональные массы   5

Так просто и надежно отличные зубы не получались никогда.

СЕ 0124

Нет ничего проще, чем что-либо усложнить, нет ничего сложнее, чем упростить. Таким образом,  простое, а несложное является на самом деле усовершенствованием.

С помощью системы GoldenGate  10 лет назад нам удался первый большой прорыв в упрощении. Неожиданно стало возможным достичь все функциональные и эстетические цели во рту пациента,  используя одну единственную систему.

Но всё становится еще проще. Новейшая разработка Duceragold Kiss  уменьшает ассортимент керамических масс почти наполовину.

Благодаря использованию всего 73 керамических масс Duceragold Kiss устанавливает новый функциональный стандарт.

А если кто-то сочтет, что из-за этого пострадает красота, то будет приятно удивлен, т.к. цветопередача здесь значительно улучшена.

Но каким образом число привычных для рынка 110-120 масс можно существенно сократить  без потери качества?

С помощью 3 рычагов:

Во-первых, путем нового окрашивания масс дентина  и опака.  Благодаря этому при базовой схеме нанесения слоев керамики по расцветке Vita,  как правило, более не требуется применение дополнительных интенсивных масс.

Во-вторых, за счет целенаправленной категоризации интенсивных масс и масс режущего края.

В-третьих, благодаря новой разработанной дидактике, разумно комбинирующей цвета, эффекты и материалы. Новая комплексная система в одном дизайнерском портфеле. И с ее помощью Вы выполните 100% работ.

Kiss и система GoldenGate    7

Kiss и система GoldenGate

За минувшие 10 лет с использованием системы GoldenGate были отреставрированы 20 миллионов зубов. Благодаря гидротермальной концепции впервые стало возможным отшлифовать или отполировать зубы уже после их установки, истираемость керамики была схожа с абразивностью естественных зубов. Ни одна другая система не сделала больше для красоты улыбки, больше для развития зубопротезного рынка.

От многообразия показаний к применению до инновативной надежности  - обещанное системой GoldenGate  привело к созданию того, чего до сих пор не было: марки на стоматологическом рынке, которая и сегодня такая же молодая и живая, как  и 10 лет назад.

Это стало возможным лишь благодаря тому, что компания DeguDent – предприятие, обеспечившее данную разработку, постоянно смотрит вперед. Лучшие идеи останутся новыми лишь в том случае, если они будут постоянно обновляться. Разрабатывать и задавать стандарт вместо того, чтобы копировать – лучшая формула для долговременного успеха в нашей отрасли.

В этом смысле наша система Kiss GoldenGate опять-таки новое изобретение.

Kiss. Keep it simple and safe. 					Концепция 9

Дорогие коллеги!

«Тот, кто упускает из виду существенное, должен будет удвоить свои усилия, чтобы достичь цели».

Эта старая мудрость более чем актуальна в наше время. Многое, кажется, оптимизированным и систематизированным. И все же мы слишком часто с большими затратами делаем какие-то вещи, чтобы прийти к цели.

Так и в случае со стоматологическими облицовочными материалами сегодня на переднем плане находятся труднообозримые и сложные системы со множеством цветовых нюансов и масс.  Чем обширнее, тем лучше, чем сложнее, тем отличнее – таково бытует мнение.

Зубной техник-мастер Юрген Браунварт

Но при этом часто утрачиваются такие важные аспекты как форма зуба, поверхность и функциональность. Чтобы соответствовать в целом высоким требованиям к эстетике зубного протеза, новая концепция керамики Kiss  сочетает в себе особенным образом эффективный и экономичный процесс работы с продуманной и эффективной цветовой концепцией. Число необходимых масс по сравнению с известным ассортиментом смогло быть сокращено почти наполовину – без ущерба для эстетических возможностей. Естественные зубы являются примером простой красоты, а опытный керамист знает: «Искусство заключается в отказе от лишнего».

Время созрело для новых путей в облицовочной керамике. Для меня особым пожеланием было соединить имеющуюся концепцию цвета и нанесения слоев с четкой дидактикой, чтобы сделать возможным систематический и продуманный рабочий процесс.

Я убежден, Вы сможете успешно и при этом индивидуально использовать новую концепцию Kiss. Ваши результаты будут отвечать высочайшим требованиям и это объединит в позитивном смысле Ваших клиентов и пациентов.

Желаю Вам радости и успеха в работе с Kiss.

73 керамических массы, 100%-ый результат.

Базовая техника нанесения слоев с использованием всего 40 масс       концепция Kiss 11

Базовые массы согласно расцветке Vita.

Все оттенки по шкале Vita  можно воспроизвести с помощью представленных на этих снимках 40 масс, при этом их не приходится смешивать. За счет расширения  масс режущего края до 6 Вы достигните лучшего воспроизведения оттенков Vita в области режущего края. Все опаки точно соответствуют базовому цвету и по своей флюоресценции соответствуют различной интенсивности цвета и тем самым естественному образцу. Первоклассная основа для ежедневной работы, обеспечивающая Вам надежность без особых усилий. Чем проще, тем надежнее. Это и есть Kiss.

Отклонения в цвете обусловлены техническими сложностями печати.

- Концепция Kiss

Прекрасная обозримость. Индивидуальная техника нанесения слоев с использованием системы.

| Система определения цвета Power-Chroma | Многофункциональная масса Stand-by | 5 масс с опаловым эффектом |
| --- | --- | --- |

С помощью шести масс Power Chroma с эффектом флюоресценции можно воспроизвести наибольшую часть всех цервикальных и мамелоновых эффектов, а также усилить интенсивность цвета. За счет простого смешивания 1:1 данных масс Power Chroma  между собой получаются 15 дополнительных новых промежуточных тонов. Тем самым мельчайшие переходы оттенков могут быть найдены систематически и быстро.

Многофункциональная масса Stand by – масса с опаловым эффектом с высокой прозрачностью, выполняющая ключевую функцию в концепции Kiss.  Ее можно использовать отдельно, а можно также смешивать  со всеми массами.

С помощью масс с опаловым эффектом Ocean, Sky и Fog регулируются характеристики яркости и опалесценции в синеватой и сероватой области режущего края.

Sunset и Sunrise  используются как для придания особенностей режущему краю, так и для мягких прозрачных градаций интенсивности цвета в области ядра зуба.

Отклонения в цвете обусловлены техническими сложностями печати.

Концепция Kiss   13

| 5 масс режущего края для индивидуального регулирования яркости | 2 десневые массы для индивидуальных оттенков десны |
| --- | --- |

С помощью индивидуальных масс режущего края в концепции Kiss  можно воспроизвести все естественные эффекты опалесценции и флюоресценции.

Опаловые массы режущего края 1 и 2 предусмотрены для более светлых (OS 1) и более темных (OS 2) оттенков. Для промежуточных оттенков обе массы просто смешиваются 1:1. Тот же принцип используется и для Flu inside 1 и 2. Как уже говорит название, данные массы с высокой степенью флюоресценции предусмотрены для нанесения внутренних слоев, чтобы при ограниченных пространственных возможностях закрыть опак и одновременно повысить яркость в области режущего края.

White Surface (WS) – беловатая масса с эффектом опалесценции для высветления поверхности. За счет добавления Stand by и здесь можно сократить эффект вдвое. Для воспроизведения сильно отбеленных зубов в распоряжении конечно же есть Bleach Opaker и Bleach Dentin.

Особенный вид массы для коррекции – прозрачная Final Kiss. За счет смешивания десневых масс Gum 1 и  2  c отдельно отобранными эффект-массами (см. график) самым простым образом можно скопировать характеристики естественной десны.

Отклонения в цвете обусловлены техническими сложностями печати.

- Техника применения

Общие указания по выполнению обжига.

Температура обжига Duceragold Kiss в зависимости от типа печи составляет от 770 °С до 790 °С, что на 150 °С ниже, чем у традиционных облицовочных керамик.  После закрытия камеры для обжига и предварительного нагрева должен быть включен полный вакуум, чтобы исключить образования микропор в керамике и оптимизировать прозрачность. Пузырьки воздуха в керамике приводят к замутнению, что негативно влияет на цвет реставрации  (она становится бледнее, светлее).

Скорость нагрева для Degunorm supra и Degunorm pur может теперь быть увеличена до 80°С/мин. при времени выдержки 1 минута при 800 °С.

Для Degunorm Вы получите лучшие результаты обжига со скоростью нагрева 55°С в минуту.

В зависимости от сплава при первом обжиге дентина может понадобиться фаза томления.

Данная фаза охлаждения, как правило, требуется только при первом обжиге дентина. Все последующие обжиги  осуществляются без фазы охлаждения. Общие рекомендации по выполнению обжига и детализированные таблицы обжига для сплавов благородных металлов Degunorm, Degunorm pur и Degunorm supra Вы найдете, начиная со страницы 30.

Degunorm:

Скорость нагрева : 55 °С / мин.

Конечная температура: 780 °С/ мин.

Degunorm supra:

Скорость нагрева : 80 °С / мин.

Конечная температура: 800 °С/ мин.

Degunorm pur:

Скорость нагрева : 80 °С / мин.

Конечная температура: 800 °С/ мин.

Техника применения   15

Подготовка к нанесению слоев керамики.

Приводимая далее техника применения пасты-опака – подготовительный этап как для базовой, так и для расширенной техники нанесения слоев керамики.

Паста-опак

Паста-опак придает каркасу из сплавов благородных металлов Degunorm покрывающий однородный базовый цвет по шкале Vita.  Первый слой нанесенного опака – тонкий, равномерный полупокрывающий слой подвергается обжигу в печи. Затем каркас полностью закрывается вторым слоем и обжигается согласно рекомендациям по обжигу (см. стр. 30).

Для придания индивидуальных особенностей в распоряжении есть нерезкий оранжевый интенсивный опак.

Новые опаки поставляются в стеклянных баночках.  Благодаря такой форме упаковке они сохраняют свою кремовидную консистенцию более длительное время. В случае, если потребуется их разбавить, используйте только относящуюся сюда жидкость для пастообразных опаков.

Только в случае с классическим сплавом Degunorm для самого первого наносимого слоя применяется паста Degunorm-classic-Base.

| Новая паста-опак Duceragold | Опак в стеклянном флаконе | Нанесение пасты-опака полупокрывающим слоем | Готовый опак после 2 обжигов |
| --- | --- | --- | --- |

Зуботехническая работа:

зубной техник-мастер Юрген Браунварт

- Техника применения

Базовая техника нанесения слоев керамики.

Базовая техника нанесения слоев керамики в области фронтальных зубов

Режущий край ---

Дентин ---

Опак ---

Каркас из Degunorm

Штампик

Иллюстрация:

Зубной техник-мастер Йенс Бюнеманн

Техника применения   17

Для базовой техники нанесения слоев керамики по расцветке Vita  в распоряжении имеются 16 дентинов с соответствующими опаками и 6 базовыми массами режущего края. Все опаки точно согласуются с выбранным базовым цветом по шкале Vita и по своей флюоресценции соответствуют различной яркости и воспроизводят естественную структуру зуба.

Основная задача дентинов – воспроизвести цветовую насыщенность зуба независимо от толщины слоя керамического покрытия.  Данное требование в значительной мере удалось выполнить при разработки керамики Duceragold Kiss. Кроме того, интенсивность флюоресценции была приведена в соответствие с цветовой насыщенностью.

Чтобы при базовой технике нанесения слоев обеспечить правильное пропорциональное распределение интенсивности цвета (дентин) и режущего края (яркость), необходимо точное окрашивание органических масс. Все органические пигменты определяются в любой момент и включены в дидактическую концепцию.

С помощью 6 основных масс режущего края в новой концепции Kiss гарантируется лучшее соответствие 16 оттенкам Vita.  Чрезвычайно мягкая консистенция смешанных масс обеспечивает точное моделирование, в том числе и тонких анатомических деталей.

После глянцевого обжига Вы без проблем сможете внести дополнения с использованием новой массы для коррекции Final Kiss.  За счет прозрачности основного цвета данной массы Вы можете  добавлять и другие цветные массы и так поэтапно понижать  температуру обжига. Учтите, что новая температура обжига Final Kiss составляет 720°С.

В соответствии с практикуемой Вами техники нанесения слоев керамики Вам нужно выбрать обычную устойчивую жидкость SD/SD-Color-Fluessigkeit или очень устойчивую жидкость SD-Form-Fluessigkeit.  Для индивидуальной и отличной от расцветки работы с цветом у Вас в распоряжении имеются также дополнительные массы новой цветовой концепции Kiss (см. стр. 12 и 13).

Более подробные данные по технике работы с плечевыми массами Вы найдете на страницах 22 и 23. Все рекомендации по обжигу Вы найдете, начиная со страницы 30.

Внимание:

при применении различных сплавов благородных металлов Degunorm  выполняйте специальные рекомендации по обжигу.

- Техника применения

Индивидуальная техника нанесения слоев керамики.

Различие между базовой и индивидуальной техникой должно быть узнаваемым, но при этом легко достижимым. Учитывая данное требование, Duceragold Kiss поможет Вам обеспечить высочайший уровень качества зуботехнической работы. Когда речь идет о регулировании цветовой интенсивности, флюоресцентные массы Power Chroma позволят получить гениальное многообразие нюансов цвета. С их помощью можно без проблем воспроизвести большую часть всех пришеечных эффектов и эффектов мамелонов.  Путем простого смешивания 1:1 шести  масс Power Chroma между собой можно получить 15 новых, дополнительных оттенков.

Таким образом, в целом у Вас в наличии 21 цветовой оттенок, которые в любой момент можно систематически подобрать под пациента и быстро, а также просто воплотить в керамике.

В области мамелонов при необходимости цветовой эффект масс Power Chroma можно ослабить, используя многофункциональную массу Stand by. Тем самым становится понятно, почему масса Stand-by является многофункциональной. Это очень прозрачная масса с эффектом опалесценции может применяться как отдельно, так и подмешиваться в другие массы.

С помощью 5 масс с опаловым эффектом можно воспроизвести синевато-сероватые, а также желтовато-оранжевые области режущего края. Все 5 являются достаточно интенсивными, чтобы можно было быстро и просто снизить цветовую насыщенность с помощью Stand by.  И в случае с опаловыми массами режущего края также строго соблюдался принцип упрощения. Так и здесь необходимы всего лишь 2 опаловые массы режущего края и 2 массы режущего края Flu-Inside-Schneide.  Для выделения скосов окклюзионных бугров, а также для палатинально / лингвальных планок на фронтальных зубах в распоряжении есть масса White Surface.

В качестве примера на последующих страницах представлено использование индивидуальных масс Kiss в трех клинических случаях.

Техника применения   19

Нанесите слои керамики в конкретном клиническом случае, пленка за пленкой.

Зуботехническая работа:

зубной техник-мастер Юрген Браунварт

Для наглядности воспроизведения ситуации в качестве основы для нанесения различных масс керамики был взят конкретный клинический случай.

Пленка 1:

- использование power chroma в пришеечной области для индивидуализации шейки зуба;

- нанесение слоев дентина.

Пленка 2:

- flu inside в верхней трети режущего края для регулирования яркости;

- покрытие канта режущего края массой OE Ocean или Sky для воссоздания юношеского синеватого режущего края на зубах 21 и 22;

- создание режущего края с помощью OS 1 + 2 на клыке.

Пленка 3:

- в области ядра зуба на клыке масса с эффектом опалесценции Sunset, а также на зубах 21 и 22 масса с эффектом опалесценции Sunrise;

- в области режущего края опаловая масса режущего края  1+2, а также прозрачная масса (transpa).

20 Техника применения

Реставрация фронтальных зубов с использованием Duceragold Kiss.

Зуботехническая работа:

зубной техник-мастер Юрген Браунварт

| Клинический случай перед началом работы | Готовая реставрация с применением Duceragold Kiss после установки |
| --- | --- |
| Вид с латеральной стороны готовой реставрации с применением Duceragold Kiss | Эстетика при использовании Duceragold Kiss |

Техника применения   21

Нанесение слоев керамики в области жевательных зубов шаг за шагом.

Зуботехническая работа:

зубной техник-мастер Йохен Петерс

Снимок 1-3:  Индивидуализация области шейки зуба с помощью Power Chroma – воспроизведение дентина в лабиальной области и по кругу.

Снимок 4-5: Индивидуализация окклюзионной поверхности – воссоздание всей жевательной поверхности с помощью дентина.

Снимок 6-8: Создание режущего края с лабиальной стороны и по кругу, а также в области окклюзии. В областе фиссуры возможно дополнительное использование Power Chroma.

Снимок 9-10: Окончательное воспроизведение жевательной поверхности с применением массы режущего края, результат использования Stand by и White Surface после обжига керамики.

22 Техника применения

Техника работы с плечевыми массами.

5 плечевых масс

1. коронка с нанесенным опаком и уменьшенным краем

2. отодвинуть плечевую массу от коронки в направление штампика

Большое внимание при разработке концепции Kiss было уделено стабильности при обжиге и точности посадки плечевых масс.

Эффективное и простое изготовление керамического плеча стало возможным при использовании 5 плечевых масс Schultermasse (SM 1 – 5) и 5 корректирующих плечевых масс Final Schultermassе (F SM 1-5). Эти плечевые массы с высокой степенью флюоресценции  даже в эстетически проблемных случаях закрывают окрашенные культи зубов. К тому же они обеспечивают естественный живой эффект при любом освещении.

Край коронки укорачивается с помощью твердосплавной фрезы таким образом, чтобы он заканчивался на высоте около 0,5-0,8 мм над самой глубокой точкой закругленного перехода или уступа. Далее следует обратить внимание на то, чтобы край коронки плавно заканчивался, чтобы исключить напряжение в керамике. Затем подготавливается каркас соответственно используемому сплаву (см. инструкцию) и обрабатывается в пескоструйном аппарате с использованием песка 110 µм.  Выполняются оба обжига опака (см. инструкцию стр. 15). На следующем этапе маркируется граница препарирования, сам штампик покрывается  герметиком,  чтобы предотвратить впитывание изолирующего средства в гипсовый штампик.

Техника применения   23

Зуботехническая работа:

Зубной техник-мастер Михаэль Линне

3. Усадка после первого обжига

4. Коррекция

5. Точное плечо после коррекции

6. Готовая коронка со стабильным после обжига плечом

Теперь на покрытый герметиком гипсовый штампик наносится достаточный слой изолирующего средства для керамики (Ducera SEP). Затем  его нужно немного подсушить и нанести еще один слой. После того как металлический каркас опять установлен на штампик, можно смешать плечевую массу с жидкостью для моделирования SD Quick и нанести обычным образом. Плечевую массу необходимо хорошо просушить (процесс можно ускорить с помощью фена). Затем колпачок с плечевой массой снять со штампика и обжечь согласно рекомендациям (см., начиная со стр. 31). Керамическое плечо доводиться до готовой формы во время второго обжига; точный результат должен быть возможен после выполнения двух обжигов.

Если после глянцевого обжига будет необходима дополнительная коррекция, они могут быть выполнены с помощью плечевой массы Final Schultermasse,  обжигаемой при 720°С. Плечевые массы Final Schultermasse идентичны по цвету обычным плечевым массам.

Техника применения 24

Техника соединения.

Пайка и лазерная сварка

Успешная керамическая реставрация в сочетании со сплавами всегда зависит от профессионально выполненной техники соединения. Поэтому мы приводим наиболее важные инструкции по технике соединения не только в нашей инструкции по применению сплава Degunorm, но и в данной инструкции по работе с керамикой Duceragold Kiss.

Пайка

Для любого соединения с помощью пайки в распоряжении должны быть достаточно большие поверхности для пайки.  Следует избегать пайки в межзубной области без увеличения соединяемых поверхностей. Идеальная щель при пайке составляет 0,05-0,2 мм. Припой: Degunorm Lot 880 для Degunorm, Degunorm Lot 950 для Degunorm supra и pur: скоро будет в распоряжении.

Паяльный блок

Сделайте блок как можно меньше по размеру и предварительно разогрейте в печи при 450°С. Сюда же также поместите паяльный флюс.

Пайка с помощью пламени

Обратите внимание на то, чтобы при пайке с помощью пламени избежать локальных перегревов.

Лазерная сварка

С помощью лазера соединяются металлические заготовки без изменения химического состава сплава. Припой, таким образом, не нужен. Для этого в распоряжении проволока для лазерной сварки длиной 190 мм из стоматологических сплавов благородных металлов Degunorm. Наш стоматологический лазер Connexion® II Ergo был специально разработан для зуботехнических целей и особенно хорошо подходит для соединения стоматологических сплавов из благородных металлов. При лазерной сварке следуйте  рекомендациям по параметрам сварки соответствующего производителя приборов.

При пайке выполняйте как до, так и после обжига керамики специальные рекомендации по пайке различных сплавов Degunorm (см. также общую «инструкцию по применению Degunorm»).

Пайка с помощью пламени

Лазерный прибор Connexion® II Ergo

Техника применения   25

Пайка в печи

Мостовидный протез, который нужно спаять, подготовить обычным образом к пайке в печи. При изготовлении модели для пайки нужно полностью открыть базальную сторону всех единиц моста, чтобы при охлаждении модели для пайки в данных областях не возникало «застоя» температуры и каркас мог нагреваться и охлаждаться равномерно. Соответствующий припой Вы найдете в таблице ниже.

Литье

В целом по причине различий в КТР (коэффициентах термического расширения) между отливаемыми деталями имплантатов или конструкционных элементов по отношению к сплаву Degunorm нужно обратить внимание на то, чтобы готовые детали имели достаточное покрытие (толщина стенки около 0,5 мм). Более тонкое покрытие может вызвать дефекты в виде сколов.

Degunorm

Температура печи для припоя Degunorm  700 должна быть установлена примерно на 50° С выше.

Общая программа пайки

| Сплав | Припой | Температура предварительного прогрева ° С | Время сушки Мин. | Скорость нагрева ° С/ мин. | Температура обжига ° С | Время выдержки мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degunorm | Degunorm Lot 700 | 450 | 5:00 | 55 | 750 | 1:00 |
| Degunorm supra | BiOcculus Lot G1-710 | 450 | 5:00 | 55 | 760 | 1:00 |
| Degunorm pur | BiOcculus Lot G1-710 | 450 | 5:00 | 55 | 760 | 1:00 |

Программа пайки в Cergo compact/press

| Сплав | Припой | Сушка ° С | Сушка Мин. | Закрытие° С/мин. | Предва-ритель-ный нагрев ° С | Предва-ритель-ный нагрев Мин. | Ско-рость нагрева ° С/ мин. | Конечная Темпера-тура ° С | Выдер жка мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degunorm | Degunorm Lot 700 | 135 | 2:00 | 2:00 | 450 | 3:00 | 55 | 750 | 1:00 |
| Degunorm supra | BiOcculus Lot G1-710 | 135 | 2:00 | 2:00 | 450 | 3:00 | 55 | 760 | 1:00 |
| Degunorm pur | BiOcculus Lot G1-710 | 135 | 2:00 | 2:00 | 450 | 3:00 | 55 | 760 | 1:00 |

- Ассортимент Kiss

Всё для Вашего успеха:

вся продукция Duceragold Kiss.

Если Вы самое большое значение придаете максимальной эстетике и отличным результатам реставрации, то Вам не следует идти на компромиссы: используя Duceragold Kiss, Вы имеете дело с самым эффективным и в то же время самым малым ассортиментом облицовочной керамики на стоматологическом рынке.

Такие разумные решения как концепция Power Chroma или регулирование яркости с помощью масс режущего края с эффектами опалесценции и флюоресценции возможны с данным ассортиментом простым образом.  Светодинамические отражения являются само собой разумеющимся базовым элементом в концепции Kiss.

Так ассортимент керамики Kiss  выполняет как требования базовой техники нанесения слоев керамики, так и индивидуальные пожелания в расширенной технике нанесения слоев керамики. Duceragold Kiss  предлагается всех оттенков расцветки Vita.  В наборе в чемодане имеются также расцветки для отдельных цветов и оттенков, получаемых при смешивании.

Принадлежности Duceragold Kiss

Ассортимент  Kiss   27

Duceragold Kiss-Sortiment

- Ассортимент Kiss

| * Паста-опак 16х 3 мл РО А1-РО D4 1x 3 мл Паста-опак интенсив. оранжевый 1x 3 мл Паста-опак интенсив. осветленный Bleach 1x 3 мл Паста-опак Intensiv Gum Паста-опак Закрывает металлический каркас и придает покрытию базовый оттенок. | Дентин 16х 20 г D A1-D D4 Дентин Для формирования ядра дентина. | Режущий край 6х 20 г S 1 – S 6 Режущий край Для создания области режущего края. | Прозрачная масса 1х 20 г транспа-масса TC Прозрачная масса Дает дополнительную прозрачность поверхностям зубов. |
| --- | --- | --- | --- |
| Power Chroma 6x 20 г Power Chroma PC 1-PC 6 Power Chroma Для усиления и индивидуального оформления интенсивности цвета. | Flu Inside 2х 20 г Flu 1+2 Масса светодинамики с высокой флюоресценцией для регулирования показателей яркости в области режущего края. | Opal-Schneide (опаловая масса режущего края) 2х 20 г OS 1+2 Массы режущего края с эффектом опалесценции Для воспроизведения опалового эффекта естественной эмали. | Opal-Effektmasse (опаловая эффект-масса) 5х 20 г ОЕ (Ocean, Sky, Fog, Sunset, Sunrise) Опаловая эффект-масса для индивидуального воссоздания верхней трети режущего края. |

* Керамические массы для базовой техники нанесения слоев керамики см. стр. 16

Ассортимент Kiss   29

| Многофункциональная масса 1х 20 г Stand by Многофункциональная масса с опаловым эффектом Для применения отдельно и для подмешивания. | White Surface 1x 20 г White Surface Масса режущего края с беловатым опаловым эффектом для большего просветления поверхности зубов. | Масса для коррекция 1х 20 г Масса для коррекции Final Kiss Масса для коррекции для проведения обжига после глянцевого обжига. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bleach Shade (осветленная масса) 1х 20 г Bleach Bleach Shade Более светлая и белая масса, чем А1, преимущественно для пациентов с собственными «отбеленными» зубами. | Gum Shade (десневая масса) 2х 20 г Gum 1+2 Gum Shade Керамические массы под цвет десны для формирования гингивальной области. | Плечевая масса 5х 20 г SM 1-SM 5 Плечевая масса Для изготовления безметалловых краев коронок. | Плечевая масса Final 5х 20 г F SM 1-F SM 5 Плечевая масса Используется, если необходима коррекция после глянцевого обжига. |

- Рекомендации по выполнению обжига

Degunorm: Первый обжиг опака с Degunorm classic Base, полупокрывающий слой. Второй обжиг опака, покрывающий слой. Скорость нагрева: 55 °С/мин. – конечная температура: 780 °С Для надежности работы конечную температуру для более крупных работ (начиная с 8 единиц) нужно поднять на 10-20°С в зависимости от мощности печи.

Degunorm supra: Первый обжиг опака, полупокрывающий слой. Второй обжиг опака, покрывающий слой. Скорость нагрева можно увеличить до 80 °С/мин. при конечной температуре 800 °С. Для надежности работы конечную температуру для более крупных работ (начиная с 8 единиц) нужно поднять на 10-20°С в зависимости от мощности печи.

Degunorm pur: Первый обжиг опака, полупокрывающий слой. Второй обжиг опака, покрывающий слой. Скорость нагрева можно увеличить до 80 °С/мин. при конечной температуре 800 °С. Для надежности работы конечную температуру для более крупных работ (начиная с 8 единиц) нужно поднять на 10-20°С в зависимости от мощности печи.

|  |  |  | Degunorm | Degunorm supra / pur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура предварительного нагрева °С | Время сушки мин. | Скорость нагрева °С/мин. | Температура обжига °С | Скорость нагрева °С/мин. | Температура обжига °С | Время выдержки | Вакуум | Томление |
| Оксидный обжиг | 575 | 0:00 | 55 | 780 | 80 | 800 | 5:00 | hPa | - |
| Degunorm classic Base | 575 | 7:00 | 55 | 780 | - | - | 1:00 | 50 | - |
| Паста-опак | 575 | 7:00 | 55 | 780 | 80 | 800 | 1:00 | 50 | - |
| Плечо 1 | 450 | 5:00 | 55 | 780 | 80 | 800 | 1:00 | 50 | - |
| Плечо 2 | 450 | 5:00 | 55 | 780 | 80 | 800 | 1:00 | 50 | - |
| Обжиг дентина 1 | 450 | 6:00 | 55 | 780 | 80 | 800 | 1:00 | 50 | 3 мин./ 720°С |
| Обжиг дентина 2 | 450 | 5:00 | 55 | 780 | 80 | 790 | 1:00 | 50 | - |
| Глянцевый обжиг | 450 | 3:00 | 55 | 770 | 80 | 780 | 1:00 | - | - |
| Коррекция (Final Kiss) | 450 | 2:00 | 55 | 720 | 80 | 730 | 1:00 | 50 | - |
| Плечо Final | 450 | 2:00 | 55 | 720 | 80 | 730 | 1:00 | 50 | - |

Томление или длительное охлаждение при первом обжиге дентина в случае с Degunorm / Degunorm supra и pur – 3 минуты томление  при 720°С  или охлаждение в течение 5 минут до 680° С!

Для Degunorm logic не нужно длительное охлаждение! Корректирующая масса, а также плечевая масса Final должны обжигаться при температуре не ниже 760°С!

Указанные температуры обжига являются ориентировочными. Из-за различной мощности печей возможны отклонения!

Рекомендации по проведению обжига   31

Рекомендации по обжигу Duceragold Kiss в печи Cergo

|  |  | Оксидный обжиг | Degunorm classic Base | Паста- опак | Плечо 1 | Плечо 2 | Дентин 1 | Дентин 2 | Глянец | Коррекция (Final Kiss) | Final Плечо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительная сушка | °С | 250 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
|  |  | Мин. | 0:00 | 6:00 | 6:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 |
|  | Закрытие | Мин. | 0:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 |
|  | Предварительный нагрев | °С | 575 | 575 | 575 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | Мин. | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
|  | Вакуум |  | Cont. | Cont. | Cont. | Cont. | Cont. | Cont. | Cont. | Off | Cont. | Cont. |
|  | Вакуум вкл. | °С | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | 450 | 450 |
| Degunorm | Шаг подъема | °С | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | Конечная температура | °С | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 770 | 720 | 720 |
|  | Вакуум выкл. | °С | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | - | 720 | 720 |
| Degunorm Supra/pur | Шаг подъема | °С | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Конечная температура | °С | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 790 | 780 | 730 | 730 |
|  | Вакуум выкл. | °С | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 790 | - | 730 | 730 |
|  | Выдержка в вакууме | Мин. | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|  | Выдержка | Мин. | 0:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
|  | Томление | °С | - | - | - | - | - | 720 | - | - | - | - |
|  |  | Мин. | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |

Томление или длительное охлаждение при первом обжиге дентина в случае с Degunorm / Degunorm supra и pur – 3 минуты томление  при 720°С  или охлаждение в течение 5 минут до 680° С!

Для Degunorm logic не нужно длительное охлаждение! Корректирующая масса, а также плечевая масса Final должны обжигаться при температуре не ниже 760°С!

Указанные температуры обжига являются ориентировочными. Из-за различной мощности печей возможны отклонения!

32  Рекомендации по выполнению обжига

Рекомендации по выполнению обжига для Duceragold Kiss  в Austromat 3001

| Austromat 3001 |  |
| --- | --- |
| Оксидный обжиг | Degunorm C575 T60 ( L9 V9 TO55 ( C780 T300 VO C0 L0 T2 C575 Degunorm supra/pur C575 T60 ( L9 V9 TO80 ( C800 T300 VO C0 L0 T2 C575 |
| Degunorm classic Base | Degunorm C575 T360 T120 ( L9 V9 TO55 ( C780 VO T60 C0 L0 T2 C575 |
| Паста-опак | Degunorm C575 T360 T120 ( L9 V9 TO55 ( C780 VO T60 C0 L0 T2 C575 Degunorm supra/pur C575 T360 T120 ( L9 V9 TO80 ( C800 VO T60 C0 L0 T2 C575 |
| Плечо 1 | Degunorm C450 T180 ( L9 T180 V9 TO55 ( C780 VO T60 C0 L0 T2 C450 Degunorm supra/pur C450 T180 ( L9 T180 V9 T080 ( C800 VO T60 C0 L0 T2 C450 |
| Плечо 2 | Degunorm C450 T180 ( L9 T180 V9 TO55 ( C780 VO T60 C0 L0 T2 C450 Degunorm supra/pur C450 T180 ( L9 T180 V9 T080 ( C800 VO T60 C0 L0 T2 C450 |
| Дентин 1 | Degunorm C450 T180 ( L9 T180 V9 TO55 ( C780 VO T60 C0 L7 C720 L9 T180 C0 L0 T2 C450 Degunorm supra/pur C450 T180 ( L9 T180 V9 TO80 ( C800 VO T60 C0 L7 C720 L9 T180 C0 L0 T2 C450 |
| Дентин 2 | Degunorm C450 T180 ( L9 T180 V9 TO55 ( C780 VO T60 C0 L0 T2 C450 Degunorm supra/pur C450 T180 ( L9 T180 V9 T080 ( C790 VO T60 C0 L0 T2 C450 |
| Глянец | Degunorm C450 T120 ( L9 T180 TO55 ( C770 VO T60 C0 L0 T2 C450 Degunorm supra/pur C450 T120 ( L9 T180 T080 ( C780 VO T60 C0 L0 T2 C450 |
| Коррекция (Final Kiss) | Degunorm C450 T120 ( L9 T180 V9 TO55 ( C720 VO T60 C0 L0 T2 C450 Degunorm supra/pur C450 T120 ( L9 T180 V9 T080 ( C730 VO T60 C0 L0 T2 C450 |
| Плечо Final | Degunorm C450 T120 ( L9 T180 V9 TO55 ( C720 VO T60 C0 L0 T2 C450 Degunorm supra/pur C450 T120 ( L9 T180 V9 T080 ( C730 VO T60 C0 L0 T2 C450 |

Томление или длительное охлаждение при первом обжиге дентина в случае с Degunorm / Degunorm supra и pur – 3 минуты томление  при 720°С  или охлаждение в течение 5 минут до 680° С!

Для Degunorm logic не нужно длительное охлаждение! Корректирующая масса, а также плечевая масса Final должны обжигаться при температуре не ниже 760°С!

Указанные температуры обжига являются ориентировочными. Из-за различной мощности печей возможны отклонения!

Рекомендации по выполнению обжига   33

Рекомендации по выполнению обжига Duceragold Kiss в Austromat M

|  |  | Оксидный обжиг | Degunorm classic Base | Паста-опак | Плечо 1 | Плечо 2 | Дентин 1 | Дентин 2 | Глянец | Коррекция (Final Kiss) | Final плечо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | START | 575 | 575 | 575 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ↑ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | → | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | VAC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Degunorm | °C/мин. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | END | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 770 | 720 | 720 |
| Degunorm supra/pur | °C/мин. | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | END | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 790 | 780 | 730 | 730 |
|  | → | 5:00 (d) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
|  | 1\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | \2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Томление или длительное охлаждение при первом обжиге дентина в случае с Degunorm / Degunorm supra и pur – 3 минуты томление  при 720°С  или охлаждение в течение 5 минут до 680° С!

Для Degunorm logic не нужно длительное охлаждение! Корректирующая масса, а также плечевая масса Final должны обжигаться при температуре не ниже 760°С!

Указанные температуры обжига являются ориентировочными. Из-за различной мощности печей возможны отклонения!

34   Рекомендации по проведению обжига

Рекомендации по выполнению обжига для Duceragold Kiss в Multimat MC 2/Mach 2

|  |  | Оксидный обжиг | Degunorm classic Base | Паста-опак | Плечо 1 | Плечо 2 | Дентин 1 | Дентин 2 | Глянец | Коррекция (Final Liss) | Final Плечо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура предварительного нагрева °С | 575 | 575 | 575 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | Время сушки мин. | 1:00 | 7:00 | 7:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 |
|  | Время предварительного нагрева мин. | 0:00 | 1:00 | 1:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 |
|  | Время вакуума мин. | 4:30 | 0:10 | 0:10 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 1:00 | 1:00 |
| Degunorm | Скорость нагрева °С/мин. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | Температура обжига °С | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 770 | 720 | 720 |
| Degunorm supra/pur | Скорость нагрева °С/мин. | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Температура обжига °С | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 790 | 780 | 730 | 730 |
|  | Время обжига мин. | 5:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 |
|  | Вакуум ГПa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 |
|  | Фаза охлаждения/томление | - | - | - | - | - | Степень 9/ 3 мин. при 720°С | - | - | - | - |

Томление или длительное охлаждение при первом обжиге дентина в случае с Degunorm / Degunorm supra и pur – 3 минуты томление  при 720°С  или охлаждение в течение 5 минут до 680° С!

Для Degunorm logic не нужно длительное охлаждение! Корректирующая масса, а также плечевая масса Final должны обжигаться при температуре не ниже 760°С!

Указанные температуры обжига являются ориентировочными. Из-за различной мощности печей возможны отклонения!

Рекомендации по выполнению обжига   35

Рекомендации по выполнению обжига Duceragold Kiss в Programat  P90/P95

|  |  |  | Degunorm | Degunorm supra/pur |  |  | Degunorm | Degunorm supra/pur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура готовности °С | Время закрытия мин. | Скорость нагрева °С/мин. | Температура обжига °С | Скорость нагрева °С/мин. | Температура обжига °С | Время выдержки мин. | Вакуум в °С | Вакуум в °С AUS (ВЫКЛ.) | Длительное охлаждение L |
| Оксидный обжиг | 500 | 0:30 | 55 | 780 | 80 | 800 | 5:00 | 500 | 779 | 799 | - |
| Degunorm classic Base | 500 | 7:00 | 55 | 780 | - | - | 1:00 | 500 | 779 | - |
| Паста-опак | 500 | 7:00 | 55 | 780 | 80 | 800 | 1:00 | 500 | 779 | 799 | - |
| Плечо 1 | 300 | 6:00 | 55 | 780 | 80 | 800 | 1:00 | 450 | 789 | 799 | - |
| Плечо 2 | 300 | 5:00 | 55 | 780 | 80 | 800 | 1:00 | 450 | 779 | 799 | - |
| Обжиг дентина 1 | 300 | 6:00 | 55 | 780 | 80 | 800 | 1:00 | 450 | 779 | 799 | 680°С |
| Обжиг дентина 2 | 300 | 6:00 | 55 | 780 | 80 | 790 | 1:00 | 450 | 779 | 789 | - |
| Глянцевый обжиг | 300 | 4:00 | 55 | 770 | 80 | 780 | 1:00 | - | - | - | - |
| Коррекция (Final Kiss) | 300 | 4:00 | 55 | 720 | 80 | 730 | 1:00 | 450 | 719 | 729 | - |
| Final Плечо | 300 | 4:00 | 55 | 720 | 80 | 730 | 1:00 | 450 | 719 | 729 | - |

Degunorm supra и pur – 3 минуты томление  при 720°С  или охлаждение в течение 5 минут до 680° С!

Для Degunorm logic не нужно длительное охлаждение! Корректирующая масса, а также плечевая масса Final должны обжигаться при температуре не ниже 760°С!

Указанные температуры обжига являются ориентировочными. Из-за различной мощности печей возможны отклонения!

36   Рекомендации по выполнению обжига

Рекомендации по выполнению обжига Duceragold Kiss в Vacumat  200/250/300

|  |  |  | Degunorm | Degunorm supra/pur |  | Degunorm | Degunorm supra/pur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура готовности °С | Время предварительной сушки Мин. | Скорость нагрева °С/мин. | Температура обжига °С | Скорость нагрева °С/мин. | Температура обжига °С | Время выдержки Мин. | Время вакуума мин. | Томление/Охлаждение |
| Оксидный обжиг | 400 | 0:00 | 6:00 | 780 | 4:30 | 800 | 5:00 | 10:30 | 9:00 | - |
| Degunorm classic Base | 400 | 6:00 | 6:00 | 780 | 4:30 | - | 1:00 | 6:00 | - |
| Паста-опак | 450 | 6:00 | 6:00 | 780 | 4:30 | 800 | 1:00 | 6:00 | 4:30 | - |
| Плечо 1 | 450 | 6:00 | 6:00 | 780 | 4:30 | 800 | 1:00 | 6:00 | 4:30 | - |
| Плечо 2 | 450 | 6:00 | 6:00 | 780 | 4:30 | 800 | 1:00 | 6:00 | 4:30 | - |
| Обжиг дентина 1 | 450 | 6:00 | 6:00 | 780 | 4:30 | 800 | 1:00 | 6:00 | 4:30 | 3 мин./720°С |
| Обжиг дентина 2 | 450 | 6:00 | 6:00 | 780 | 4:30 | 790 | 1:00 | 6:00 | 4:30 | - |
| Глянцевый обжиг | 450 | 4:00 | 6:00 | 770 | 4:30 | 780 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | - |
| Коррекция (Final Kiss) | 450 | 4:00 | 6:00 | 720 | 4:30 | 730 | 1:00 | 6:00 | 4:30 | - |
| Final Плечо | 450 | 4:00 | 6:00 | 720 | 4:30 | 730 | 1:00 | 6:00 | 4:30 | - |

Томление или длительное охлаждение при первом обжиге дентина в случае с Degunorm / Degunorm supra и pur – 3 минуты томление  при 720°С  или охлаждение в течение 5 минут до 680° С!

Для Degunorm logic не нужно длительное охлаждение! Корректирующая масса, а также плечевая масса Final должны обжигаться при температуре не ниже 760°С!

- Vacumat 200: Программная группа 8

- Vacumat 250: при закрытой камере дать остыть до 720°С и томить 3 минуты.

- Vacumat 300: Степень охлаждения 1: при закрытой камере дать остыть до 720°С.  Затем степень охлаждения 2: охлаждать 4 минуты при 3°С.

- Vacumat 500 и 2500: при закрытой камере дать остыть до 720°С и томить 3 минуты.

Указанные температуры обжига являются ориентировочными. Из-за различной мощности печей возможны отклонения!

Таблица цветовых комбинаций  37

Таблица цветовых комбинаций для базовой техники нанесения слоев

| Цвет | А1 | А2 | А3 | А3,5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартная техника нанесения слоев керамики |
| Опак | х | х | х | Х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | Х |
| Дентин | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Х |
| Режущий край | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |

Зуботехническая работа:

зубной техник-мастер Юрген Браунварт

38   Таблица цветовых комбинаций

Таблица цветовых комбинаций для индивидуальной техники нанесения слоев

| Цвет | А1 | А2 | А3 | А3,5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная техника нанесения слоев керамики |
| Опак | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Х |
| Опак оранж. | Для придания характерных особенностей окклюзионным, цервикальным и палатинальным участкам. |
| Опак освет. | Для очень светлых / отбеленных зубов. Обычно применяется только с осветленным дентином (Bleach-Dentin). |
| Опак Gum | Для участков десны. |
| Плечо SM/F SM | 1 | 2 | 2+3 | 2+4 | 3+4 | 1 | 1+3 | 3 | 3+5 | 1 | 1+4 | 2+4 | 4 | 1+4 | 2+4 | 3+4 |
| Дентин | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Х |
| Power Chroma 1 | 1+2 | 2 | 2+5 | 3+5 | 4+6 | 1 | 1+3 | 2+3 | 3+6 | 1+6 | 2+6 | 3+6 | 5+6 | 1+6 | 2+6 | 3+6 |
| Power Chroma 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Chroma 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Chroma 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Chroma 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Chroma 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Массы Power-Chroma – высокохроматичные, флюоресцирующие интенсивные массы для индивидуальной цветопередачи. Все массы Power Chroma служат для усиления цвета в цервикальной, палатинальной и окклюзионной области. Массы используются в чистом виде или в соотношении 1:1. При смешивании с Stand by они очень хорошо подходят для области мамелонов. Цветовые соответствия рассматривать как ориентир. |
| Flu Inside 1 | х | х | Mix | Mix |  | x | x | Mix |  | x | Mix |  |  | x | Mix |  |
| Flu Inside 2 |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | x | x |  |  | х |
| Опалов. Режущ. Край (Opal Schneide) 1 | х | х | Mix | Mix |  | x | x | Mix |  | Mix | Mix |  |  | Mix | Mix |  |
| Опалов. Режущ. Край Opal-Schneide 2 |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |
| Stand by | Многофункциональная масса с сильной опалесценцией, почти прозрачная. Stand by может использоваться как в чистом виде, так и путем подмешивания ко всем массам Kiss. Масса Stand by имеет тем самым ключевую функцию. |
| OE Sunset | Масса с эффектом опалесценции для оранжевых/красноватых участков режущего края, а также очень хорошо подходит для повышения интенсивности цвета при 2-м или 3-м обжиге дентина. Преимущественно для оттенков А – с помощью массы Stand by эффект можно сделать слабее. |
| OE Sunrise | Масса с эффектом опалесценции для желтых участков режущего края, а также очень хорошо подходит для повышения интенсивности цвета при 2-м или 3-м обжиге дентина. Преимущественно для оттенков В – с помощью массы Stand by эффект можно сделать слабее. |
| OE Ocean | Масса с эффектом опалесценции для насыщенных, темно-синих областей режущего края - с помощью массы Stand by эффект можно сделать слабее. |
| OE Sky | Масса с эффектом опалесценции для мягких синих участков режущего края - с помощью массы Stand by эффект можно сделать слабее. |
| OE Fog | Масса с эффектом опалесценции для сероватых участков режущего края - с помощью массы Stand by эффект можно сделать слабее. |
| White Surface | Беловатая масса с эффектом опалесценции для выделения окклюзионных бугорков в области боковых зубов, а также для палатинальных/лингвальных планок в области фронтальных зубов – - с помощью массы Stand by эффект можно сделать слабее. |
| Final Kiss | Низкотемпературная прозрачная корректирующая масса (температура обжига 720°С) |

Сокращения   39

Коротко и ясно.

| Bleach (Осветленный) Значительно более светлая масса, чем А1, используется преимущественно для пациентов с собственными отбеленными зубами. D Дентин, соответствующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего различия в оттенках содержит органические пигменты, которые полностью выгорают. Final Kiss Корректирующая масса для обжига после глянцевого обжига. Flu Inside Флюоресцирующее дентины (например, как модификаторы для мамелонов). При этом речь идет о дентинах с выраженной флюоресценцией. Они усиливают «свечение» покрытия. Короткие световые волны поглощаются в невидимой области, а длинные волны света излучаются в видимой области. F SM Плечевая масса для коррекции, выполняемой после глянцевого обжига. | Gum (Десневой) Керамические массы под цвет десны для формирования десны, например, для супраконструкций в имплантологии. ОЕ Масса с опаловым эффектом для индивидуального формирования режущей трети. OS Массы режущего края с эффектом опалесценции для воспроизведения опалесценции естественной эмали. РС Power Chroma для усиления и индивидуального формирования интенсивности цвета. РО Пастообразный опак, соответствующий оттенку зуба. Его малая светопроницаемость обеспечивает хорошую кроющую способность. S Слой режущего края для формирования области режущего края. S BY Многофункциональная масса с эффектом опалесценции для отдельного применения и подмешивания. | SD Жидкость для моделирования – служит для смешивания дентина, модификаторов, масс режущего края и прозрачных масс SD-Form Жидкость для моделирования – как SD, но к тому же повышающая устойчивость керамических масс. Требует более длительной предварительной сушки. SD-Quick Жидкость для моделирования – служит для смешивания дентина, модификаторов, масс режущего края, прозрачных масс, когда желательно сокращение времени высыхания. Область применения: изготовление керамических фасеток, вкладок и накладок, корректирующий обжиг (например, контактные точки, т.к. усадка меньше). SM Плечевая масса, для изготовления безметалловых краев коронок. Условие – препарирование закругленных переходов или уступов. ТС Прозрачная масса, обеспечивает дополнительную прозрачность поверхностей зубов. WS Беловатая масса режущего края с эффектом опалесценции для осветления поверхностей зубов. |
| --- | --- | --- |

40   Алгоритмы решения возможных проблем

| Проблема | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| - Поры, усадочные раковины, изломы в металлическом каркасе | - Не учтены рекомендации по установке литников, температуре предварительного нагрева и литья. | - См. п.2,4,5 и 6 Указаний по применению сплавов благородных металлов |
| - Оттенки керамики слишком светлые и с малой прозрачностью - Керамика пористая | - Температура предварительного нагрева слишком высока - Температура обжига слишком низка - Вакуумная помпа включается слишком поздно - Слишком низкий полученный уровень вакуума | - Снизить температуру предварительного нагрева - Поднять температуру обжига - Снизить температуру предварит. нагрева и старта вакуума - Проверить вакуумную помпу и печь на герметичность |
| - Поверхность керамики слишком шероховатая - Поверхность керамики имеет недостаточный блеск - Поверхность керамики слишком сильно блестит - Края и контуры округлые | - Температура обжига слишком низка - Время выдержки слишком мало - Температура обжига слишком высока - Время выдержки слишком велико | - Поднять температуру обжига - Удлинить время выдержки - Снизить температуру обжига - Уменьшить время выдержки |
| - Разрывы в керамике из-за напряжения сжатия: горизонтальные трещины в области режущего края или на звеньях мостовидного протеза | - Не учтено длительное охлаждение - Температура охлаждения слишком низка - Фаза охлаждения слишком коротка | - Длительное охлаждение или томление (3 мин., 720°С) - Поднять температуру томления - Удлинить фазу охлаждения |
| - Разрывы из-за напряжения при растяжении: трещины на облицованной поверхности | - Неправильный сплав - КТР керамики из-за длительного охлаждения или низкой скорости нагрева слишком высок - Стенки каркаса слишком тонки | - Проверить, совместим ли сплав - Учесть минимальную толщину стенок каркаса |
| - Образование пузырьков | - Грязь в металле или в керамике из-за неправильных шлифовальных инструментов - Паста или опак неправильно предварительно просушены - Воздушные включения между слоями нанесенной керамики - Слишком много растворителя опака - Паста нанесена слишком толстым слоем | - Пользоваться только теми инструментами, которые предназначены исключительно для обработки металла или керамики - Использовать только разнонаправленные твердосплавные фрезы - Удлинить время предварительной сушки |