Низкотемпературные (LFC) красители Дуцерам:

4 керамические системы - 1 красители.

Общие указания:

LFC-красители Дуцерам применяются универсально во всех керамических системах Дуцера(Дуцерам металкерамик, Дуцератин, Дуцерам LFC и Дуцераголд). Они отличаются очень однородной поверхностью.

LFC-красители можно подмешивать до 3% в керамические массы.

Цветовая интенсивность красителя регулируется процентным содержанием и добавлением глазури.

С помощью глазури достигается дополнительное защитное покрытие поверхности. Кроме того, глазурь дает высокий глянец при низкой температуре обжига.

Глазурь Дуцерам - бесцветный транспарент.

Указания по подкрашиванию:

Соответствие цветов для подкрашивания пришеечной части

| A1 | A2 | A3 | A3,5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 17 | 17 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 |

Руководство по обжигу низкотемпературных красителей.

ВАЖНО: 	1) LFC-красители должны обжигаться согласно программе глазуровки 	применяемой в данном случае керамики.

2) При послойном нанесении металлокерамики, которая частично 	дополнена красителями, имеются 2 различных поверхности(высоко- и 	низкотемпературная).

В этом специальном случае мы рекомендуем два обжига красителей при 	температуре 640 С по одинаковой методике.

Программы обжига для печей Systomat M/D, Multimat MC, Programat P90, Vacumat 100/200, Austromat 3001 и Austromat 3000 приведены в таблице.

Общие данные для всех типов печей приведены ниже.

Общая программа обжига.

| Обжиг глазури на: | Предв. нагрев | Просу-шка | Время предв. нагрева | Набор t | Конечная t | Время выдержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлокерамика Дуцерам | 600 С | 3 мин | 2 мин | 75 C | 910 C | 1-3 мин |
| Низкотемпературная керамика | 450 С | 3 мин | 2 мин | 55 C | 650 C | 1-3 мин |
| Дуцератин | 450 С | 3 мин | 2 мин | 55 C | 690 C | 2-3 мин |
| Дуцераголд | 450 С | 3 мин | 2 мин | 55 C | 780 C | 1 мин |

| Обжиг глазури на паяном каркасе: | Предв. нагрев | Просу-шка | Время предв. нагрева | Набор t | Конечная t | Время выдержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлокерамика Дуцерам | 450 С | 3 мин | 2 мин | 55 C | 750 C | 10 мин |
| Дуцераголд | 450 С | 3 мин | 2 мин | 55 C | 670 C | 10 мин |

Все обжиги красителей и глазури проводятся без вакуума.