Neacid/Неацид

Неацид поставляется в виде порошка и представляет собой травящее средство. После растворения в воде, получается высокоэффективная кислотная ванна для удаления оксидной пленки и остатков флюсов с литьевых объектов и с объектов после пайки, выполненных из благородных стоматологических сплавов. Данное средство также подходит для цветного и белого золота 14- и 18 карат, а также для сплавов на основе серебра. Сплавы на основе серебра и палладия должны подвергаться травлению не более 5 минут. Эти сплавы не осветляются полностью, но оксиды меди при этом растворяются без остатков. При более длительной обработке в кислом растворе данные сплавы разрушаются, темнея при этом. При обработке ювелирного 8-каратного золота возникает опасность возникновения коррозии в местах трещин в следствие напряжения. Таким образом Неацид может быть рекомендован для использования только для литьевых объектов, свободных от напряжения.

Указания по работе:

250 см3 воды подогреть слегка в приборе для травления Неасид фирмы «Дегусса» или в паровой емкости. Металлические емкости не подходят для этого.

Растворить 1 пакетик порошка Неацид при постоянном размешивании стеклянной, фарфоровой или деревянной  палочкой.

Положить объекты, которые необходимо обработать, в раствор Неацид. Для того, чтобы ускорить процесс их обработки их можно подогреть до температуры 60-700С. Для закладывания и изъятия объектов нельзя использовать металлический пинцет. Обрабатываемые объекты не должны находиться в растворе Неацид дольше, чем это предписано инструкцией.

Подвергшиеся очистке объекты необходимо ополоснуть водой. После использования прикрыть раствор Неацид крышкой, для того, чтобы избежать выпадение кристаллов в виде осадка в следствие испарения воды.

Испарившуюся воду компенсировать за счет добавления воды до первоначального объема ванны.

При сильной сине-зеленой окрашенности раствора Неацид его необходимо заменить.

Внимание!

Содержит амидо-сульфокислоту. Оказывает раздражающее воздействие на кожные покровы. Опасность серьезного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза, необходимо их сразу промыть водой и проконсультироваться у врача. По попадании на кожу необходимо омыть место попадания обильно водой. При работе рекомендуется использовать защитные очки и маску для лица.

Утилизация использованных ванн Неацид

При соблюдении местных официальных предписаний Неацид может быть депонирован или утилизован в мусоросжигающих установках.

Код утилизации: 52102

Оптовая и розничная продажа:

ООО “КОЛЕЧКО”, 129090 Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1

Тел./факс: 627-05-63, 208-77-43, 632-9691

www.kolechko.ru