Кроющее золото NF

только для стоматологического использования

# Инструкция по применению

Кроющее золото NF представляет собой пастообразный препарат из драгоценного металла с высоким содержанием золота, который был разработан для металлокерамических работ.

Кроющее золото NF служит исключительно для нанесения на части металлического каркаса, которые облицовываются керамикой.

Достигаемый при помощи кроющего золота NF слой содержит добавки, которые улучшают схватывание керамики и сплава. Кроющее золото NF имеет свойство при нанесении пасты образовывать структуры, которые во время процесса спекания материала сохраняют их форму.

Слой кроющего золота NF имеет свойство буфера, который снимает напряжение между керамикой и металлом в связи со структурированием поверхности. Благодаря этому достигается большая прочность соединения.

Благодаря цвету чистого золота металлического каркаса достигается более жизненный цвет, даже при тонком слое керамики.

Кроющее золото NF применяется для всех сплавов фирмы Дегусса Денталь, облицовываемых высокотемпературными керамиками (кроме сплава BiOr 17).

Deck-Gold NF		Номер продукта 2538 0030

Указания по применению:

- Металлический каркас после обработки и пескоструйной обработки основательно обработать пароструйным аппаратом и высушить. В последствии больше не прикасаться к нему руками.

- Паста поставляется в идеальной для нанесения консистенции, которую нельзя изменять при помощи поставляемой вместе с ней жидкостью. Добавлять жидкость рекомендуется только тогда, когда паста засохла, и стала комкообразной.

- Каркас из сплава из драгоценных металлов перед нанесением кроющего золота NF отпескоструить. Оксидная пленка действует как изолирующее средство и препятствует достаточному спеканию и диффузии кроющего золота NF. Соединение между керамикой и сплавом при окисленной поверхности каркаса не гарантируется, возможно появление воздушных пузырьков в керамике.

- На поверхность, которая будет покрыта керамикой, нанести тонкий слой пасты и дать постоять в течение 1 минуты.

- Каркас в течение ок 5 минут просушить рядом с рабочим пространством печи для обжига керамики, которое прогрето до 400-600(С. В заключении каркас обжечь в печи с шагом подъема температуры 60(С/минуту при 820(С без вакуума и времени выдержки (температура обжига возможна от 800(С-980(С).

- Как правило достаточно нанесения двух слоев. В зависимости от вида сплава, его склонности к оксидированию и температуры обжига кроющие свойства препарата кроющее золото NF разнятся, так что пасту при определенных условиях необходимо наносить три раза.

- В заключении сразу наносить керамику. Каркас не нужно протравливать и нельзя трогать руками.

- Если необходимо удалить керамику при помощи плавиковой кислоты, то за тем каркас необходимо хорошо промыть водой. Перед нанесения нового слоя керамики каркас нагреть для того, чтобы выпарить возможные остатки жидкости. Возможно нанесение и обжиг еще одного слоя кроющего золота NF (см. пункты 2-5).

- Для очистки инструмента, рук, одежды и т.д. от кроющего золота NF может быть использована мыльная вода, спирты или обычная жидкость для мытья кисточек.

Сушка и обжиг рекомендуются при каждом нанесении.