Plastodent art line

Моделировочные воска

для использования при изготовлении вкладок, коронок  и мостов

| Описание Plastodent art line - серия моделировочных восков, удовлетворяющая современным зуботехническим требованиям , предъявляемым к моделировочному воску. Благодаря своему рецептурному составу моделирующие свойства воска особенно хорошо подходят для техноло-гии послойного нанесения воска. Переход от жидкого состояния к фазе затвердевания очень хорошо контроли-руем. При температуре ниже точки каплепадения воск очень пластичен, при этом однако не имеет кашеообраз-ной консистенции. Светлый цвет моделировочного и фрезерного воска позволяет наносить воск, не утомляя глаза и обеспечивает при этом контрастное воспроизве-дение поверхности. Моделировочный воск бежевого цвета гармонично включается в гипсовую модель и тем самым способствует оптимальной оценке формы отливаемого готового объекта. Благодаря цвету погло-щенное количество воска хорошо определяется и в жидком состоянии. Фрезерный воск серого цвета можно легко обрабатывать скрепками для воска и вращающимися инструментами (фрезами для воска, спиральными борами и др.). | Указания по применению Точность посадки готового литья определяется в том числе и обработкой воска. Поэтому мы просим Вас обратить внимание на чистоту воска и просим не смешивать разные типы воска между собой. Используйте, пожалуйста, только чистые моделирующие инструменты. Черные концы инструментов указывают на то, что работа проводится при слишком высокой температуре. Из-за этого воск перегревается и химически разлагается. Чем сильнее Вы перегреваете воск, тем большую усадку он дает. Это негативно сказывается на точности посадки отлитых объектов (неудовлетво-рительная посадка коронок или мостов после литья). Поэтому рекомендуется расплавлять и наносить небольшие порции воска. Особенно удачно осуществляется моделирование с помощью моделирующего электроинструмента. Тем самым можно избежать перегрева воска. Дополнительными преимуществами также являются более эргономичный способ работы, а также в отличие от бунзеновской горелки - отсутствие потребления кислорода и уменьшение тепловой нагрузки на температурный режим в самой лаборатории (см. dental-labor, выпуск 10/ 85: “Alternative zu Bunsenbrennern”). Plastodent art line сгорает без остатка в соответствии с нормами немецкого института стандартизации DIN 13908. |
| --- | --- |
| Технические данные подкладочный воск: - бордового цвета, непрозрачный, - твердый, - не дает усадку, | Формы поставки Тип Количество Артикул № ___________________________________________ подкладочный упаковка 60 г 2537 0025 воск |
| цервикальный воск: - красный, прозрачный (благодаря этому хорошо видна препарационная граница) | цервикальный упаковка 60 г 2537 0026 воск |
| моделировочный воск: - бежевый, - удаляется режущим инструментом, | моделировочный упаковка 60 г 2537 0027 воск |
| фрезерный воск: - серый, - удаляется режущим инструментом | фрезерный упаковка 60 г 2537 0028 воск |
| Область применения цервикального и подкладочного воска идентична, они используются соответственно индивидуальным пожеланиям. |  |

Желаем Вам успешной работы!

Оптовая и розничная продажа:

ООО “КОЛЕЧКО”, 129090 Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1

Тел./факс: 627-05-63, 208-77-43, 632-9691

www.kolechko.ru