SIMBIOceram – гидротермальная керамика

для конвенционального обжига с КТР в отрезке от 14,0 до 15,4 (м/мК

Все массы Дуцерам, Дуцерам Плюс, Дуцерам LFC, LFC-красители, плечевые массы SMH/SML и Duceralay Superfit совместимы с СИМБИО.

СИМБИО позволяет достичь целенаправленного эстетического результата благодаря регулируемому хрома-эффекту(цветовая насыщенность) и прозрачности, натуральной белой флюореценции паста и порошкового опака, натуральной опалесценции масс режущего края. Температура обжига 810-850°C. Керамическая масса СИМБИО обладает улучшенными свойствами при моделировке, подрезании и обжиге.

Износостойкость (стираемость) близка к естественной износостойкости зубов-антагонистов.

Свойства СИМБИО

|  | Обычная керамика | СИМБИО |
| --- | --- | --- |
| Поверхность | Неоднородная структура | Гомогенная структура |
| Прочность/ломкость/твердость | При надавливании пирамидой Виккераса четко видны трещины-высокая ломкость, слишком высокая твердость | Повышенная прочность и более низкая твердость благодаря гидротермальной поверхности |
| Твердость по Виккерсу. | Более 600 HRV 10 | Около 400 HRV 10(у естественной эмали - 300 HRV 10) |

Краткая инструкция по использованию

SIMBIOceram объединяет в себе особенные материаловедческие свойства гидротермальных керамик c преимуществами эстетики системы воспроизведения цвета Plus

- некритичное применение на всех видах сплава для металлокерамики, имеющие КТР(25-600=14,0-15,4 (м/мК

- минимальная нагрузка на каркас и оксидация благодаря низкой температуры обжига (макс. 850°C при обжиге опака)

- распределение лейцид-кристаллов на микро-уровне

- однородная структура

- особо плотная поверхность, благоприятная для контакта с десной

- высокая совместимость с антагонистом благодаря абразивности, сопоставимой с натуральной

- повышенная прочность благодаря формированию «пластичной» гидротермальной поверхности

- целенаправленная передача цвета по шкале Вита за счет:

- цветовой гармонии опака, дентина и массы режущего края

- целевого регулирования прозрачности и насыщенности цвета

- высокой устойчивости слоев при их нанесении и моделировании

- хороших рабочих свойств при моделировании и срезании (сutback)

- низкой усадке при обжиге

- натуральной белой флюоресценции опаков

- широкой цветовой гамме, удовлетворяющей всем эстетическим требованиям

Подготовка каркаса

Если производитель сплава не предписывает ничего другого, металлический каркас обрабатывают твердосплавными фрезами и особенно тщательно в пескоструйном аппарате оксидом алюминия (100-150(м) и под давлением в 2 бар (сплавы из неблагородных металлов до 4 бар).

Оксидный обжиг проводят в соответствии с рекомендациями производителя сплава.

В заключении оксидный слой снимают пескоструйной обработкой или травлением.

Для избежания пятен на керамике из-за оксида неблагородных металлов каркасы из сплавов из неблагородных металлов после каждого обжига промывают под проточной водой.

Облицовка керамикой

Нанесение слоя опака как и слоев дентина, массы режущего края и транспа-масс производят как и при работе с массой Дуцерам Плюс.

Опакер после обжига имеет сильно блестящую поверхность!

Схема нанесения слоев и соответствия цветов

Соответствует Duceram Plus

| Цвета | A1 | A2 | A3 | A3,5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опакер | OA1 | OA2 | OA3 | OA3,5 | OA4 | OB1 | OB2 | OB3 | OB4 | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | OD2 | OD3 | OD4 |
| Дентин | DA1 | DA2 | DA3 | DA3,5 | DA4 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DD2 | DD3 | DD4 |
| Масса режущего края | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Плечевая масса | 17 | 17 | 17 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 |

Общие указания по обжигу:

- В зависимости от типа печи SIMBIO обжигается при температуре от 810-820°C при шаге подъема температуры ок. 100°C/мин.

- Программа обжига начинается с температуры сушки или же температуры создания вакуума 575°C (Programat 500°C).

- При данной температуре создается полный вакуум. Иначе возможно возникновение микропор или же включений воздуха, которые повлияют на прозрачность, сделают цвет светлее, бледнее и более опаковым.

- Так как печи для обжига керамики сильно различаются по мощности необходимо провести индивидуальную калибровку указанных температур обжига.

- Для сплавов, имеющих КТР (25-600°C) от 14,6(м/мК и выше первый обжиг дентина необходимо проводить с замедленным охлаждением или с этапом охлаждения в течение 3-5 минут при 720 °C.

- Для сплавов из неблагородных металлов замедленное охлаждение или этап охлаждение необходимы при всех обжигах дентина и при глянцевом обжиге.

- Обжиг дентина с замедленным охлаждением или этапом охлаждения проводится на 10-15°C ниже.

Таблицы параметров обжига

| Общая программа обжига | °C прогрева | Время сушки (мин.) | Скорость подъема температуры °C/мин | °C обжига | Время выдержки (мин.) | Вакуум гПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Пастообразный опакер | 575 | 6 | 55 | 850 | 1 | 50 |
| 2 Пастообразный опакер | 575 | 6 | 55 | 830 | 1 | 50 |
| 1 Обжиг опакера | 575 | 4 | 55 | 850 | 1 | 50 |
| 2 Обжиг опакера | 575 | 4 | 55 | 830 | 1 | 50 |
| 1 Обжиг дентина | 575 | 6 | 100 | 820 | 1 | 50 |
| 1 Обжиг дентина КТР ( 14,5( | 575 | 6 | 100 | 810 | 1 | 50 |
| 2 Обжиг дентина | 575 | 5 | 100 | 810 | 1 | 50 |
| Глянцевый обжиг | 575 | 4 | 100 | 800 | 1 |  |
| Корректирующая масса | 450 | 5 | 55 | 670 | 1 | 50 |

( Для сплавов с КТР (25-600°C) 14,5 (м/мК или выше при 1 обжиге дентина необходимо замедленное охлаждение или фаза выдерживания 3 мин при 720 °C

| Austromat 3001 |  |
| --- | --- |
| 1 обжиг пастообразного опакера | C575 T300 T120(L9 V9 T055(C850 V0 T60 C0 L0 T2 C575 |
| 2 обжиг пастообразного опакера | C575 T300 T120(L9 V9 T055(C830 V0 T60 C0 L0 T2 C575 |
| 1 Обжиг опакера | C575 T120 Т60(L9 T60 V9 ТО55(C850 V0 T60 C0 L0 T2 C575 |
| 2 Обжиг опакера | C575 T120 T60(L9 Т60 V9 T055(C830 V0 T60 C0 L0 T2 C575 |
| 1 Обжиг дентина | C575 T120 T120(L9 T120 V9 T099(C820 V0 T60 C0 L0 T2 C575 |
| 1 Обжиг дентина КТР ( 14,5 | C575 T120 T120(L9 T120 V9 T099(C810 V0 T60 C0 L7 C720 L9 T180 C0 L0 T2 C575 |
| 2 Обжиг дентина | C575 T120 T120(L9 T60 V9 T099(C810 V0 T60 C0 L0 T2 C575 |
| Глянцевый обжиг | C575 T120 T60(L9 T099(C800 T60 C0 L0 T2 C575 |
| Корректирующая масса | C450 T120 T120(L9 T60 V9 TO55(C670 V0 T60 C0 L0 T2 C450 |

| Austromat M | Старт. °C |  | ( | ( | Вакуум | °C мин. | Конец | ( | 1( | (2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Пастообразный опакер | 575 | 5 | 2 | 0 | 9 | 55 | 850 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Пастообразный опакер | 575 | 5 | 2 | 0 | 9 | 55 | 830 | 1 | 0 | 0 |
| 1 Обжиг опакера | 575 | 2 | 1 | 1 | 9 | 55 | 850 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Обжиг опакера | 575 | 2 | 1 | 1 | 9 | 55 | 830 | 1 | 0 | 0 |
| 1 Обжиг дентина | 575 | 2 | 2 | 2 | 9 | 99 | 820 | 1 | 0 | 0 |
| 1 Обжиг дентина КТР ( 14,5 | 575 | 2 | 2 | 2 | 9 | 99 | 810 | 1 | 3 | 0 |
| 2 Обжиг дентина | 575 | 2 | 2 | 1 | 9 | 99 | 810 | 1 | 0 | 0 |
| Глянцевый обжиг | 575 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99 | 800 | 1 | 0 | 0 |
| Корректирующая масса | 450 | 2 | 2 | 1 | 9 | 55 | 670 | 1 | 0 | 0 |

| Multimat MC II/Mach 2 | °C предвар. нагрева | Сушка | °C предварит. нагрева | Время вакуума | Время обига | °C обжига конеч. | Скорость нагрева | Вакуум гПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Пастообразный опакер | 575°C | 7 | 1 | 1 | 2 | 850°C | 55 | 50 |
| 2 Пастообразный опакер | 575°C | 7 | 1 | 1 | 2 | 830°C | 55 | 50 |
| 1 Обжиг опакера | 575°C | 3 | 1 | 1 | 2 | 850°C | 55 | 50 |
| 2 Обжиг опакера | 575°C | 3 | 1 | 1 | 2 | 830°C | 55 | 50 |
| 1 Обжиг дентина | 575°C | 3 | 3 | 1 | 2 | 810°C | 100 | 50 |
| 1 Обжиг дентина КТР ( 14,5( | 575°C | 3 | 3 | 1 | 2 | 810°C | 100 | 50 |
| 2 Обжиг дентина | 575°C | 2 | 3 | 1 | 2 | 810°C | 100 | 50 |
| Глянцевый обжиг | 575°C | 2 | 1 | 0 | 1 | 800°C | 55 |  |
| Корректирующая масса | 450°C | 3 | 1 | 1 | 2 | 670°C | 55 | 50 |

(Медленное охлаждение		MC II	Ступень охлаждения 9

Mach 2:	3 мин. при 770 °C выдержать

| Programat P 90/P95 | °C готовн. | Подъем темп. | °C обжига | Время закрывания | Время выдержки | Включение вакуума | Выкл. вакуума | Замедл. Охлажд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Пастообразный опакер | 500°C | 55 | 850°C | 6 | 1 | 575°C | 849°C |  |
| 2 Пастообразный опакер | 500°C | 55 | 830°C | 6 | 1 | 575°C | 829°C |  |
| 1 Обжиг опакера | 500°C | 55 | 850°C | 4 | 1 | 575°C | 849°C |  |
| 2 Обжиг опакера | 500°C | 55 | 930°C | 4 | 1 | 575°C | 829°C |  |
| 1 Обжиг дентина | 500°C | 100 | 820°C | 6 | 1 | 575°C | 819°C |  |
| 1 Обжиг дентина КТР ( 14,5 | 500 °C | 100 | 810°C | 6 | 1 | 575°C | 819°C | 680°C |
| 2 Обжиг дентина | 500°C | 100 | 810°C | 5 | 1 | 575°C | 809°C |  |
| Глянцевый обжиг | 500°C | 100 | 800°C | 3 | 0,5 | без вакуума | без вакуума |  |
| Корректирующая масса | 450°C | 55 | 670°C | 4 | 1 | 450°C | 669°C |  |

| Vacumat 200/250 | Температура готовности | Конечная температура | Время предварит. сушки | Время нагрева | Время выдержки | Время вакуума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Пастообразный опакер | 450°C | 850°C | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 1 Пастообразный опакер | 450°C | 830°C | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 1 Обжиг опакера | 575°C | 850°C | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 2 Обжиг опакера | 575°C | 830°C | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 1 Обжиг дентина | 575°C | 820°C | 6 | 2,5 | 1 | 2,5 |
| 1 Обжиг дентина КТР ( 14,5( | 575°C | 810°C | 6 | 2,5 | 1 | 2,5 |
| 2 Обжиг дентина | 575°C | 810°C | 5 | 2,5 | 1 | 2,5 |
| Глянцевый обжиг | 575°C | 800°C | 3 | 2,5 | 0,5 |  |
| Корректирующая касса | 450°C | 670°c | 4 | 4,0 | 1,0 | 4,0 |

( Обжигать по группе программ 8

Указанные температуры обжига является ориентировочными. Возможны отклонения из-за различных мощностей печей.

Оптовая и розничная продажа:

ООО “КОЛЕЧКО”, 129090 Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1

Тел./факс: 627-05-63, 208-77-43, 632-9691

www.kolechko.ru